PC 73

Toepassingen:	PC 73 is een sterk geconcentreerd sproei- reinigingsproduct speciaal 	ontwikkeld voor de verwijdering van spanen en snijoliën in onverdunde- en 	geëmulgeerde vorm voorkomende op nieuwe in massa geproduceerde 	onderdelen.

PC 73 is van origine een sproeiwas product, maar kan ook in dompel-	spoelmachines worden toegepast.

Eigenschappen:	PC 73 is een vloeibaar middel- alkalisch reinigingsproduct.

PC 73 is veilig voor ferro- en nonferro metalen inclusief kunststoffen.

PC 73 is schuimarm en bevat naast ionogene- en niet- ionogene oppervlak- 	actieve stoffen, silicaten en corrosie inhibitors.

PC 73 geeft indien niet wordt nagespoeld binnenshuis een korte corrosie 	bescherming op staal, terwijl aluminium met z'n legeringen hun glans 	behouden, dus niet verkleuren!

Technische gegevens:	Productvorm	:	PC 73 is vloeibaar.

Dichtheid	:	1.228 bij 20°C.

pH waarde	:	pH 12.3 bij 1% oplossing.

Materiaal tank	:	Staal/roestvaststaal.

Afvoeren	:	In vervuilde vorm dient PC 73 in de meeste 				situaties als chemisch afval behandeld te worden.

Raadpleeg uw adviseur!

Gebruiksaanwijzing:	Gebruik	:	0,5 - 5%, afhankelijk van de toepassing.

Temperatuur	:	40°- 80°C.

Reinigingsduur	:	Afhankelijk van vervuiling, 2 - 30 min.

Aanmaken bad	:	Product toevoegen aan koud- of warm water.

Doseren:	Handmatig, of door middel van automatische dosering op basis van 	geleidbaarheid.

Meting:	Met een geleidbaarheids meetinstrument, of d.m.v. titratie, vraag uw 	adviseur.

Verpakking:	Kunststof drums van 31 kg en 246 kg.

Veiligheidsnormen:	Draag handschoenen en een veiligheidsbril, langdurig contact met de

huid vermijden. Bij eventueel contact met de huid goed afwassen.

Bij contact met de ogen goed spoelen en eventueel een arts raadplegen.